УДК 621.791.92: 669.018.25(0858)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА ДЛЯ СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

Авторы: Драгобецкий В.В., Юрко А.А

Кременчугский государственный политехнический институт

Основными направлениями синтеза и модификации материалов с использованием энергии горения и взрыва являются: ударно-волновой синтез, детонационный и самораспространяющийся высокотемпературный.

Ударно-волновой синтез заключается в использовании воздействия энергии взрыва на реакционную смесь или модифицируемый материал через какую-либо преграду.

Детонационный синтез связан с использованием энергии взрыва при непосредственном контакте детонирующего взрывчатого вещества с реакционной смесью или модифицируемым материалом.

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (в дальнейшем СВС) заключается в сгорании исходных компонентов и их соединении в однородный материал путем экзотермической реакции. Особенности динамического и температурного воздействия связаны как с абсолютной величиной действующих факторов (давление и температура) так и со скоростью изменения этих факторов и градиентами, величина которых также чрезвычайно высока, что определяет особенности изменения физико-механических свойств обрабатываемых материалов.

В первую очередь дробящее действие ударных волн. Высокая их амплитуда позволяет преодолевать предел прочности любых материалов и измельчать   любые  прочные, но хрупкие вещества. Измельчение порошков из тугоплавких материалов позволяет снизить размеры их частиц до 0,5-1 мкм и оптимизировать их гранулометрический состав.

При слишком интенсивной ударной волне, возникает сопуствующий ударному сжатию необратимый разогрев вещества, который может привести к тому, что раздробленное во фронте ударной волны вещество затем спекается в более или менее прочные конгломераты. Кроме того при высокой степени измельчения возможно самовоспламенение порошков и  начало СВС-процесса.

При ударном сжатии смеси веществ, одновременная физико-химическая активизация облегчает процессы их последующего химического взаимодействия. Кроме того при ударно-волновом синтезе, обеспечивается быстрый отвод тепла от продуктов на стадии после прохождения ударных волн. Это способствует образованию метастабильных фаз, т.е. при достаточно высоких динамических давлениях и температурах вероятно образование фаз высокого давления, таких как алмаз или алмазоподобные модификации нитрида бора. Создание таких фаз и организация их получения требует ухищрений для отвода избыточного тепла.

Возможности же процессов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза до конца не использованы и не выявлены многие сферы применения технологии. В настоящее время удалось совместить технологии СВС с прессованием.  Минуя порошкообразную стадию готовое изделие прессуют из еще не остывшего металла прямо в реакторе.

Подобираем для СВС такие смеси, при горении которых устанавливается температура выше температуры плавления исходных продуктов. В таких условиях в реакторе получается расплав. Остывая расплав кристаллизуется и получается отливка. Например, загружают в СВС-реактор смесь из порошков алюминия и окиси молибдена. При воспламенении поверхности этой смеси идет экзотермическая реакция окисления алюминия кислородом окиси и восстановления чистого металла. В зоне реакции, при распространении волны горения устанавливается температура свыше 3000оК и остается расплавленный молибден.

Изготовление реактора СВС в виде длинного цилиндрического сосуда, с возможностью вращения относительно продольной оси в момент воспламенения смеси дает возможность получать изделие типа тел вращения либо из неостывшего продукта, как при горячей прокатке труб, либо из розплава.

Освоен также метод теплового самовоспламенения, заключающийся в совмещении химических транспортных реакций с процессом теплового самовоспламенения порошковых смесей, который используется для упрочнения материалов и нанесения  защитных покрытий [1,2].

Нами сделана попытка наметить пути совершенствования механики СВС-процессов, а также выявить новые сферы применения синтеза и способы получения деталей путем совмещения СВС-процесса с традиционными и новыми технологиями металлообработки c литьем выжиманием, сферодвижной штамповкой, торцевой прокаткой, взрывным прессованием и сверхбыстрым охлаждением.

Литература

1. Соболев В.В., Таран Ю.Н., Губенко С.И. Синтез алмаза в чугуне. Материаловедение и термическая обработка./1993, №1, с.3-6.

2. Обработка металлов взрывом/ А.В.Крунин, В.Я.Соловьев, Г.С.Попов, М.Р.Крьстев - М.: Металлургия, 1991 - 496 с.