Моделирование дробления пластин из композитов

Для разработки технологического процесса дробления пластин из композиционных материалов с целью их последующей утилизации разработана математическая модель (ММ) механического разделения композитов на полимерной основе.

ММ содержит два уровня. Первый уровень охватывает описание двухстороннего локального деформирования пластины из композиционного материала системой конусов с определенными углом и порядком (шагом) расположения. Второй уровень включает описание среза отделяемого элемента по ослабленному контуру сечения пластины при ударном приложении нагрузки.

Проверка соответствия ММ и оригинала (СММО) выполнена для обоих уровней (блоков) по критерию (   ,     ( оценки СММО для малых выборок (таблицы 1и 2). Значения выходных переменных для обеих моделей находятся между предельными значениями критерия, что подтверждает наличие СММО.

Таблица 1

| Варианты экспериментов | Выходная переменная модели | (max | ( max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0211 | 0,02292 | 0,017276 |
| 2 | 0,0193 | 0,02112 | 0,015476 |
| 3 | 0,0272 | 0,02902 | 0,023376 |
| 4 | 0,0184 | 0,02022 | 0,014576 |
| 5 | 0,0314 | 0,3322 | 0,027576 |
| 6 | 0,0161 | 0,01792 | 0,012276 |

| Варианты экспериментов | Выходная переменная модели | (max | ( max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1504 | 1545,18 | 1502,72 |
| 2 | 1316 | 1357,20 | 1314,62 |
| 3 | 1517 | 1558,17 | 1515,81 |
| 4 | 1264 | 1305,21 | 1262,79 |
| 5 | 1529 | 1570,18 | 1527,82 |
| 6 | 1106 | 1147,19 | 1104,80 |

ММ использована для оптимизации конструктивных параметров устройства и технологических параметров процесса дробления пластин из композиционных материалов по критерию минимума затрат энергии (минимума импульса силы разделения) при ограничении на величину перемещения отделяемого элемента:

где  - сила резания;

- время действия ударной нагрузки;

- деформация композита;

- пластины.

Результаты математического моделирования применены при разработке новой технологической схемы дробления пластин из композиционных материалов на полимерной основе и нового устройства (3( для ее реализации.

Литература

1.Ясев А.Г. Оценка соответствия математической модели и оригинала. – Металлы и литье Украины, 1998, № 11-12, с. 44-46.

2. Ясев А.Г. Соответствие математической модели и оригинала/В сб. Системні технології. Вип.. 5. Системи управління, контролю та технічної діагностики. Днепропетровск, 1999, с. 124-130.